【1】鋼、鐵板重量公式： 長×寬×厚×0.00789÷1000=單重(g)

【2】鋼、鐵線重量公式： 線徑×線徑×6.16539×線長÷1000=單重(g) （線徑×圈數）+線徑=密條長 中心徑×3.1416×圈數=總線長

【3】材積公式： cm÷100=X X長×X寬×X高×=Y X×35.937=材積

【4】銅線重量公式： 線徑×線徑×6.72×線長÷1000=單重(g)

【5】四角料換算圓形料公式： (寬×厚)÷0.74613=√=線徑參考值

【6】S型彈簧單重公式： （總高度+外總寬度）×山數=總長度 總長度×線徑×線徑×6.16539÷1000×0.83=S型單重(g)

【7】單位對照: 1牛頓(N)=9.8KG 1公頓(T)=1000KG 1mm=0.01公尺(m)=0.0033台尺 1kg=1000g 1磅=0.453kg 1英吋(″)=25.4mm 圓周率=外徑×3.1416

【8】材料代號對照表: SWB=70C SWC=80C SWPA=77B SWPB=82B(拉伸扭轉不可用) SS41=SW1015=S15C S20C=SW1020~SW1022 SW1018=S18C SWRM=SWMB=SAE1006=SWRM 6K SUS=白鐵線:301/304/631 SK5=SK85 SK7=SK65=SAE1065